附表1                          2015年陕西省交通产品抽样要求

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样要求 | 主要检测指标 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁 工程 | 钢绞线 | 1.2m×3根 2.5m×2根 | 规定非比例延伸力、最大力、弹性模量、最大力总伸长率 | GB/T5224-2003 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 21839-2008《预应力混凝土用钢材试验方法》 |
|  |  |  |  | 松弛率 | GB/T10120-1996《金属应力松弛试验方法》 |
| 2 |  | 橡胶支座 | 普通橡胶支座6个 四氟滑板支座3个 高阻尼支座3个 | 内在质量、力学性能（抗压弹性模量、抗剪弹性模量或摩擦系数、极限抗压强度）、抗剪粘结性、抗剪老化 | JT/T 4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》 JT/T 842-2012《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》 |
| 3 |  | 锚具及夹片 | 同组锚板6个，夹片按锚板数量配 | 硬度、总应变、锚具效率系数、组装件疲劳荷载性能、周期荷载性能 | GB/T 14370-2007 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 JT/T 329-2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚夹具和连接器》 GB/T 230.1-2009 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）》 |
| 4 |  | 预应力桥梁孔道压浆料 | 20Kg | 水胶比、凝结时间、抗折强度、抗压强度、流动度、泌水率、自由膨胀率、压力泌水率、比表面积、三氧化硫含量、氯离子含量 | JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》 GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、GB/T 17671-2005《水泥胶砂强度检验方法》 GB 176-2008《水泥化学分析方法》 |
| 5 | 隧道 工程 | 防水板 | 2m×2m 1块 | 厚度、常温断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折、不透水性 | GB18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 |
| 6 |  | 土工布 | 2m×2m 1块 | 厚度、纵向断裂强度、纵向断裂伸长率、横向断裂强度、横向断裂伸长率、纵向撕破强度、横向撕破强度、CBR顶破强度 | JTG E50-2006《公路土工合成材料试验规程》 JTG/T D32-2012《公路土工合成材料应用技术规范》JT/T520-2004 《公路工程土工合成材料短纤针刺非织造土工布》 |
| 7 |  | 止水带 | 2m | 外观、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度 | GB18173.2-2000《高分子防水材料 第2部分：止水带》 GB/T529-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力或应变性能的测定》 |
| 8 |  | 止水条 | 2m | 体积膨胀率、高温流淌性、低温试验（腻子型）； 硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀率、低温弯折（制品型） | GB18173.3-2002《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 |
| 9 |  | 双壁波纹管 | 1.5m×3根 | 外观、结构尺寸、环刚度、冲击性能、环柔性、透水率、烘箱试验 | GB/T 19472.1-2004 《埋地排水用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第一部分：聚乙烯双壁波纹管材》 GB/T 18477.1-2007《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》 JTJ 018-97 《公路排水设计规范》 |
| 10 |  | yas半管 | 3卷 | 外包层与钢丝单环剥离强力、抗渗透性、低温弯折性 | DB61/T 531-2011《土工膜复合半圆排水管通用技术条件》 |
| 11 | 路面 工程 | 基质沥青 | 5Kg | 全项指标 | JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 |
| 12 |  | 改性沥青 |  |  |  |
| 13 | 交安 工程 | 波形梁板 | 分别取自3块波形梁板，每板各取一半 | 基体金属板厚、定尺长度、防腐层外观、防腐层附着性能、防腐层厚度 | JT/T 281-2007《公路波形梁钢护栏》 JT/T 281-2007《公路波形梁钢护栏》 JT/T 457-2007《公路三波形梁钢护栏》 GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB∕T 3098.1-2010 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 |
| 14 |  | 波形梁 护栏立柱 | 3个 |  |  |
| 15 |  | 拼接螺栓 | 18套 | 最小拉力荷载、保证荷载 |  |
| 16 |  | 防阻块 | 6个 | 基体金属板厚、防腐层外观、防腐层附着性能、防腐层厚度 |  |
| 17 |  | 防眩板 | 6个 | 外观质量、抗风荷载、抗变形量、抗冲击性能、耐低温性能、耐湿热性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、耐老化性能 | GB/T 24718-2009《防眩板》 |
| 18 |  | 路面标线 涂料 （热熔型） | 2kg | 密度、软化点、耐磨性、不粘胎干燥时间、色度性能、抗压强度、涂膜颜色与外观、耐水性、耐碱性、玻璃珠含量、流动度、涂层低温抗裂性、加热稳定性 | JT/T 280-2004《路面标线涂料》 GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》 |
| 19 |  | 玻璃珠 | 2kg | 外观、粒径分布、成圆率、密度、折射率、耐水性、磁性颗粒含量 |  |
| 20 | 机电 工程 | 电缆 | 2m（VV-3*35） | 电气性能试验、结构尺寸、绝缘性能、护套性能、标志耐擦试验 | GB/T12706.1-2008 |
| 21 |  | 硅芯管 | 1米5根/标段/厂家，接头6个每头带0.4m的硅芯塑料管 | 外观质量、结构尺寸、环刚度、拉伸强度、断裂伸长率、落锤冲击性能、硅芯管与管接头连接力、耐水压密封性能 | JT/T496-2004《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》 |
| 22 |  | 视频光端机 | 1个/标段/厂家 | 供电要求与安全、视频传输性能参数、防护性能、环境适应性能、电磁兼容性能 | JT/T 830-2012《视频光端机》 |
| 23 |  | 微波车辆检测器 |  | 电气安全性能、防护性能、环境适应性能、测速精度、计数精度 | GB/T 20609-2006《交通信息采集 微波交通流检测器》 |
| 24 |  | LED信号灯 | 车道通信灯、天棚信号灯、车道控制标志等，3个/标段/厂家 | 色度性能、电气安全性能、防护性能、环境适应性能 | GB∕T 23828-2009 《高速公路LED可变信息标志》 |

注：1.检测过程中，若现行检测依据有变动，以最新检测依据为准；

2.鉴于目前我省大量使用热熔型标线涂料，因此上表中仅列出热熔型涂料的检测指标，其他类型的检测指标根据实际情况采用相应的检测标准。

附表2       2015年     高速公路交通产品登记表

第  页共  页

| 序号 | 产品名称、型号 | 使用产品的合同段 | 生产厂家 | 进场数量 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人：                      联系电话：                    日期：

注：1、表格中涉及的信息，除名称可用通行的简称外，其他信息全部必须用正式全称进行填写，不得随意简化。

2、此表下方附各个项目关于交通产品抽查的负责人姓名及联系方式。

附表3          进场产品信息登记要求信息

一、封面

二、进场信息登记表

三、进场产品外包装照片

四、营业执照，要求彩色扫描件

五、生产许可证（批量生产合格证），要求彩色扫描件

六、型式检验报告，要求彩色扫描件

七、出厂质保单，要求彩色扫描件

八、代理商或供货商营业执照和授权书，要求彩色扫描件

进场产品信息登记表

工程名称：                          建设单位：

| 序号 | 产品 名称 | 型号 | 规格 | 生产厂家 | 供货单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

登记人：                    登记时间：             联系方式：

注：1.表格中涉及的信息，除名称可用通行的简称外，其他信息全部必须用正式全称进行填写，不得随意简化。

2.此表下方常用产品登记人的姓名及联系方式为建设管理单位联系人员。