附表2：

沥青比对试验标准值及试验允许误差表

| 允许误差及范围 试验项目 | 标准值 |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃ 5S 100g）（0.1mm） | A1-C2 | 69 | ±8％ |
|  | C3-E4 | 87 |  |
| 软化点(R&B) (℃) | A1-C2 | 47.5 | ±4℃ |
|  | C3-E4 | 47.0 |  |
| 15℃ 延度 （cm） | A1-C2 | 75 | <100时, ±30％ >100时,不小于标准值 |
|  | C3-E4 | >100 |  |
| 闪点 ℃ | A1-C2 | 335 | ±16℃ |
|  | C3-E4 | 338 |  |
| 薄膜加热质量损失（%） | A1-C2 | 0.08 | ±0.16％ |
|  | C3-E4 | 0.06 |  |